附件

公共卫生服装（夏装T恤）技术要求清单

1. 基本规格
名称：公共卫生服装（夏装T恤）
款式：POLO衫
规格尺码：S码 - XXXXXL码
数量：694件
面料成分材质：75%-80%锦纶（尼龙）+ 20%-25%氨纶

3. 颜色要求
色系：浅色
可选颜色：白色 / 灰色 / 勿忘草蓝 / 熏灰紫
4. 核心功能
功能要求：吸湿、速干、防晒
5. 具体技术标准与指标
	项目
	依据标准
	具体指标要求

	紫外线防护
	GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》
	UPF > 55

	速干性能
	GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法》

或

GB/T 21655.2-2019《纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分：动态水分传递法》
	• 吸水率：≥ 200%

• 滴水扩散时间：≤ 5秒

• 芯吸高度：≥ 100mm

• 蒸发速率：≥ 0.18g/h

	水洗尺寸变化
	GB/T 22849-2024《针织T恤衫》
	-5.0% ～ +1.5%

	水洗后扭曲率
	GB/T 22849-2024《针织T恤衫》
	≤ 5.0%

	色牢度
	GB/T 22849-2024《针织T恤衫》
	• 耐水/耐汗渍：≥ 4级

• 耐干摩擦：3-4级

• 耐湿摩擦：2-3级

	起毛起球
	GB/T 22849-2024《针织T恤衫》
	• 正面：≥ 4级
• 反面：≥ 3-4级

	接触凉感
	GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》
	Q-max≥0.15


6.为统一将乐县总医院基层分院的公众形象，彰显公共卫生服务的专业属性，本批次采购的公共卫生夏装T恤需在指定位置印制统一标识，标识内容由院方确定。
